# Термоэлектрические преобразователи платиновые ТППТ, ТПРТ 01.22

Термопреобразователь герметичен к измеряемой среде и рассчитан на условное давление до 1 МПа. В конструкции предусмотрена защита от прорыва горячих газов в головку термопреобразователя при разрушении чехла.

Для измерения температуры горячего дутья доменных печей, при наличии абразивных частиц, а также в химически агрессивных средах применяется термопреобразователь с наружным защитным чехлом из карбида кремния на нитридной связке в комплекте с внутренним чехлом из алюмооксидной керамики.

При отсутствии абразивного износа в данной конструкции возможно применение комплекта защитных чехлов с наружным чехлом из алюмооксидной керамики.

Керамический защитный чехол частично армирован снаружи трубой из жаростойкой стали AISI 310. Температура зоны перехода от керамической части чехла к металлической время эксплуатации не должна превышать 1000°С.

Для крепежа термопреобразователя на объекте возможна комплектация его передвижным фланцем. Присоединительные размеры фланца согласуются с Заказчиком.

|  | Конструкция рабочей зоны термопреобразователей ТППТ(ТПРТ) 01.22 |
| --- | --- |
|  | ТППТ(ТПРТ) 01.22 |
|  | Фланец монтажный передвижной ЮНКЖ.405921- d, где d – диаметр металлической части чехла монтируемого термопреобразователя |

## Технические характеристики термопреобразователей:

диапазон рабочих температур, °С

| тип ТП | диапазон рабочих температур, °С | материал рабочей части защитного чехла |
| --- | --- | --- |
| ТППТ | от 0 до 1300 | К 799, К КН |
| ТПРТ | от 600 до 1400 | К КН |
|  | от 600 до 1600 | К 799 |

диапазон условных давлений

- 0 - 1.0 МПа

класс допуска

- 2 и 3

материал защитного чехла

- К 799 – алюмооксидная керамика с содержанием Al2O3 не менее 99.5%

- К КН – карбид кремния на нитридной связке (содержание SiC не менее 48%)

Примечание: во избежание разрушения керамического чехла из-за большого градиента температуры при погружении в рабочую среду скорость разогрева термопреобразователя не должна превышать 150 ° С/мин.

рабочий спай

- один или два, изолирован от металлической арматуры защитного чехла

диаметр термоэлектродов

| Обозначение | Диаметр положительного термоэлектрода (ПР10, ПР13, ПР30), мм | Диаметр отрицательного термоэлектрода (ПП, ПР6), мм |
| --- | --- | --- |
| А | 0.5 | 0.5 |
| В | 0.4 | 0.5 |
| С | 0.4 | 0.4 |

показатель тепловой инерции не превышает:

- 120 с для чехлов из алюмооксидной керамики ;

- 150 с для чехлов из карбидной керамики

максимальная температура на клеммной головке

- 200 °С (силумин)

## Перечень исполнений термопреобразователей конструктивной модификации 01.22

Длина монтажной части L, ГОСТ 6616-94: 1000, 1250, 1600, 2000 мм.

| Тип ТП | Модификация | Кол-во рабоч. спаев | Материал защитного чехла | Вид спая | Диаметр D , мм | Длина монтажной части, L , мм | Длина керамической части, l К , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | min | max |  |
| ТППТ, ТПРТ | 01.22 01.22[2] | 1 2 | К КН | И | 25 | 1000 | 2000 | 600 |
|  |  |  | К 799 |  | 20 | 1000 | 2000 |  |

Без дополнительного указания термопреобразователи ТППТ поставляются по 2 классу точности, ТПРТ - по 3 классу точности.

Обозначение и примеры записи при заказе:

ТППТ(ТПРТ) 01.22 (А, В, С) ([2]) – К ХХ - И – D – L
ТПРТ 01.22 В – К КН – И – 25 – 1000 - термопреобразователь градуировки ПР конструктивной модификации 01.22 с изолированным (И) рабочим спаем, в чехле из карбида кремния на нитридной связке (К КН) диаметром 25 мм, общей монтажной длиной (L) 1000 мм (длина керамической части 600 мм).