Материалы основных деталей Краны шаровые JiP, цельносварные из углеродистой стали со стандартным проходом Деталь Материал Корпус крана и патрубки Сталь St. 37.0 (сталь 10 по ГОСТ 1050) Фланцы Сталь С 22.8 (сталь 20 по ГОСТ 1050) Шток Нержавеющая сталь Шар Нержавеющая сталь Кольцевые уплотнения шара Тефлон PTFE, армированный углеволокном Уплотнения штока 2 кольца из тефлона PTFE и 2 кольца из графита