Технические характеристики:

| Параметр | ЛАЙТ | ПРОФИ |
| --- | --- | --- |
| Максимальная толщина объекта контроля (по стали) | 3500 мм |
| Рабочие частоты | 0,5...15,0 МГц |
| Динамический диапазон дефектоскопа не менее | 100 дБ |
| Диапазон изменений интервалов времени дефектоскопа | 1...1200 мкс |
| Диапазон настроек скорости ультразвука | 1000...15000 м/с |
| Полоса частот приемного тракта | 0,14...21 МГц |
| Диапазон перестройки аттенюатора | 0...90 дБ |
| Динамический диапазон ВРЧ не менее | 30 дБ |
| Параметры зондирующего импульса: |  |
| - число периодов | 0,5...5 |
| - амплитуда (половина размаха) | 20, 100, 200 В |
| - длительности фронтов не более | 20 нс |
| - частота повторения зондирующих импульсов | 5...200 Гц |
| Тип дисплея | LCD |
| Количество точек экрана | 320 х 240 |
| Размеры отображающего поля экрана | 77 х 58 мм |
| Питание | 6 батарей АА | Встроенная АКБ, 7,2 В |
| Время непрерывной работы (с подсветкой / с подогревом) | 15 ч (12 ч) | 15 ч (12 ч / 2 ч) |
| Диапазон рабочих температур | -10...+50°С | -20...+50°С |
| Габаритные размеры | 245 х 120 х 40 мм |
| Масса электронного блока | 650 г |